세라믹겔 규격서

1. 일반사항

1-1. 모든 공사는 당 현장사무소에서 지정한 감독자의 지시에 의한다.

1-2. 본 시방서에 특기하지 않은 사항은 건설부 제정 건축공사 표준시방서에            준한다.

2. 재료

2-1. 자재의 검수 및 보관

모든 재료는 개봉되지 않은 상태에서 감독관의 검사 후 당소에서 지정한 장

소에 입고되어야하고 사용된 후의 빈 통은 감독관의 확인 후 깨끗이 치워야

한다.

2-2. 자재의 출고

모든 자재의 출고시에는 반드시 현장대리인과 감독관의 입회하에 출고를 해

야하고 현장대리인은 사용된 빈 통을 감독관의 지시에 따라 처분하고 이를

작업일지에 매일 기록 유지한다.(자재유실 및 도난은 시공업체가 책임진다).

2-3. 자재의 사용

감독관이 불출하지 않은 규격품 이외의 제품이 사용될 경우에는 1차 경고하        고, 수정이행이 되지 않을시 공사계약을 당소 임의로 취소 할 수 있으며, 공

사금액은 당소에 귀속한다.

2-4. 세라믹겔의 희석

세라믹겔을 분무칠의 정도에 따라 물의 양을 소량 증감한다.

2-5. 자재의 시험

당소 및 감독관이 자재의 품질시험을 요구할 시는 공업시험 연구소에 의뢰하

여야 하며, 경비는 시공업체에서 부담한다.

3. 시공방법

3-1. 내.외부 뿜칠작업

게링작업 ⇒ 크랙보수작업 ⇒ 세라믹겔작업 ⇒ 청소작업

3-1-1 게링작업

시공해야 할 부분의 유해한 부착물, 낡은 도막, 먼지 등 불순물을 철솔 등           으로  완전히 제거하고 일어날 수 있는 도막은 완전히 게링한다.

3-1-2 크랙 보수작업

ㄱ. 벽면에 실금간 부분은 철저히 퍼티하고

ㄴ. 3㎜ 이상 큰 금이 가서 누수방지가 불가능한 부분은 그라인더로 V커트를            한 후 V커트면을 붓으로 깨끗이 청소를 한 다음 퍼티작업을 한다.

3-1-3 세라믹겔 작업

감독관의 검사에 의해 바탕면 은폐상태 불량시는 바탕면이 은폐될

때까지 재시공한다.

3-1-4 청소 작업

작업 중 유리 또는 방충망, 알루미늄샤시, 벽, 바닥주위 등에 겔이 묻었

을 경우 물걸레 등을 이용하여 깨끗이 제거 청소하며 다른 시설물                 및 수목에 세라믹겔이 묻지 않도록 주의하여야 한다.

3-2. 기타

3-2-1 모든 세라믹겔 작업은 기존색상을 완전 은폐 시켜야 한다.

(완전히 은폐가 안 될 경우 완전 은폐시까지 계속 작업하여야 한다)

3-2-2 모든 작업은 공정별로 감독자의 승인을 득한 다음 공정으로 들어갈 수             있다.

4. 색상의 결정

4-1. 모든 건물 및 부대시설의 색상은 동일한 색상으로 하는 것을 원칙으로 한다.

4-2. 단, 당소에서 필요하다고 인정될 경우 발주 전에 관련업체와 협의하여

색상은 변경할 수 있다.

4-3. 시공자는 색상 선정에 필요한 제반사항에 협조하여야 한다.

5. 안전사항

5-1. 작업 중 고성방가, 음주, 폭행등 주민에게 피해가 되는 행위는 일체 금하며        위반하는 작업자는 즉시 교체하여야 한다.

5-2. 시공업체는 공사시 산재보험에 가입하여야 하며 시공 중 발생한 일체의 사고        (산재 및 재산성)에 대하여는 민·형사상의 모든 책임을 진다.

5-3. 시공업체는 시공 중  당 공사의 재산 손해에 대하여 원상복구는 물론 감독자

가 필요하다고 인정한 사항에 대하여 보상하여야 하며, 당소는 그로 인한 일        체의 민·형사상의 책임을 지지 않는다.

6. 시공조건

6-1 다음과 같은 상태에서는 작업을 할 수 없다.

6-1-1. 기온이 5℃ 이하일 때.

6-1-2. 습도가 80% 이상일 때.

6-1-3. 세라믹겔이 건조하는 시간 전 강우 우려가 인정될 때.

6-1-4. 기타 감독자가 부적당하다고 인정될 때.

7. 각 공정별 검사 기준

7-1. 세라믹겔 시공 후 건조 상태에서 육안으로 제 색채가 나는지 여부.

7-2. 건조 후 손바닥 또는 걸레 등에 묻어나지 않아야 한다.

7-3. 비가 와도 씻기지 않아야 한다.

7-4. 햇볕에 견디어야 하며 변색이 없어야 한다.

7-5. 기포현상이 없어야 한다.

7-6. 균일한 색도를 나타내어야 한다.

8. 기타사항

8-1. 표면처리 분무칠 후에는 반드시 감독자의 검사 후 후속 작업을 시행한다.

8-2. 공사에 소요되는 기구 및 장비는 시공자의 부담으로 한다.

8-3. 우천시 또는 습한 날(습도80%이상)과 기온이 -5℃이하일 경우에는 세라믹겔        공사를 할 수 없다. 단, 게링 및 청소작업은 가능하다.(우천시에는 공사기일

에 포함하지 않는다).

9. 준공검사

준공검사는 감독자의 공사가 완료되었다고 인정될 경우 시공자로 하여금 감독      자에게 세라믹겔  공사가 완벽하게 완료 되었다고 확인서명을 득하게 한 후 총     규합하여 종합적인 완료보고서를 제출 후 완료한다.